**Glass Putty**

|  |
| --- |
| **ОПИСАНИЕ** |
| Шпатлевка с наполнителем из стекловолокна. Имеет очень хорошую адгезию к различным поверхностям, включая сталь, оцинкованную сталь, алюминий и стеклопластики. Шпатлевка проста в нанесении и легко обрабатывается. Предназначена для ремонта и восстановления сильных повреждений. Создает очень гладкие и беспористые поверхности после нанесения. |
| **ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ** |
| Шпатлевку можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий, а также старые ЛКП и стеклопластик. |
| **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** |
| Очистка поверхности; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя **A1** **AS 700** Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой. |
| **Шлифование**; сухое шлифование с; P80 – P150Участки металла обработать Р80, периферийные участки, стеклопластик и старое ЛКП обработать Р150 |
| ОчОчистка поверхности: Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением **Glass Putty** с использованием очистителя **A1** **AS 700***При обезжиривании металла и полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.*  |
| **ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ** |
| **Glass Putty**  100 г.**Hardener** 2-3 г.**Запрещено превышать рекомендуемые пропорции отвердителя!** |
| **НАНЕСЕНИЕ** |
| Наносить шпателем. Время нанесения 4-5 мин. |
| **СУШКА** |
| 25-30 минут при 20⁰С |
| **ШЛИФОВАНИЕ** |
| Сухое шлифование Р80-Р220 |
| **ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ** |
| Все грунты-выравниватели А1Все полиэфирные шпатлевки А1 |
| **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| E:\Техничка хлам\A9RE944.jpgVOC 35 г/лПлотность при 20°C: 1,75 г/лСрок хранения 24 мес. в закрытой упаковке. |
| **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ** |
| Во время работы с полиэфирными продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.Помещения должны хорошо проветриваться.Инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками А1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

 Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

 почта info@europroject.ru